|  | FRESH START® ALL-PURPOSE INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC PRIMER 023 Универсальная латексная грунтовка со 100 % содержанием акрила |
| --- | --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. … |
| образует латексное покрытие, препятствующее образованию пузырей и вздутию обладает великолепной адгезией легко наносится обладает отличной укрывистостью и великолепно выравнивается на поверхности отлично подготавливает поверхность практически без запаха не разбрызгивается при нанесении |  | 100% акриловая грунтовка класса Premium для внутренних и наружных работ специально разработана для покрытия наиболее трудноскрываемых пятен цветного мела, граффити (настенных рисунков и надписей, сделанных аэрозольным баллончиком), жира, ржавчины, копоти, потеков воды, смолы кедра и красного дерева, нефти, креозота. Грунтовка FRESH START® сочетает в себе многие полезные качества: высокая укрывистость, отличная адгезия даже на оштукатуренных поверхностях, устойчива к образованию пузырей, быстро сохнет, не разбрызгивается, обладает минимальным запахом, отлично наносится и подготавливает поверхность |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для всевозможных внутренних и наружных поверхностей. Внутренние поверхности: неокрашенное или ранее окрашенное дерево, фанеры, гипсокартона, пластик, потолочная плитка, керамическая плитка, отвердевшая штукатурка. Наружные поверхности: неокрашенное или ранее окрашенное дерево, сайдинг из древесноволокнистых плит, фиброцементные плиты, алюминий, оцинкованный металл, кирпич, отвердевшая каменная кладка и ранее окрашенные поверхности из черного метала. |  | Не рекомендуется для заделывания сучков и подготовки жесткой сосны Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. На плотных не пористых поверхностях, таких как глазированная керамика и цветной металл, максимальная адгезия и плотность покрытия достигается через 3-4 дня. Не наносить на плотные непористые поверхности в местах, где постоянно мокро, например, душ |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Белый Белый можно колеровать в светлые пастельные тона колорантами Benjamin Moore® Color Preview® из расчета не более 2.0 жидких унций на галлон. Для лучших результатов укрывистости заколеруйте грунт в цвет завершающего покрытия. - Базы для окрашивания: База для темных и насыщенных цветов 023-04 Deep Color Base обеспечивает высокую укрывистость в качестве основы для темных и насыщенных цветов. Экологическая информация: Не содержит свинца, ртути, хроматов. |  | Технические данные Белый Тип 100% акриловый латекс Тип пигмента диоксид титана Объем твердых частиц 31.8% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 37,2 – 41,8 м2/гал. Толщина пленки: сырая 3.8 мил высохшая 1.2 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания: Высыхает до прикосновения 1 часа До пользования 2 часа До повторного нанесения 3 часа Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 99 ± 3 по Кребсу Точка возгорания нет Степень блеска матовая Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разводить не разводить Очиститель вода Вес галлона 4.8 кг Хранить при темп. мин. +50С макс. +320С Летучие органические вещества Белый 44 г/л Насыщенная база 46 г/л |

| Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, жира, масел, мыла, воска, воска, отслоившейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Очистите всю отслаивающуюся или рыхлую краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять эти участки со смежными. Глянцевые поверхности следует ошкурить. Оштукатуренные поверхности очистить от пыли от ошкуривания. Новые оштукатуренные и недавно выложенные каменные поверхности поверхности должны тщательно просохнуть перед нанесением базового покрытия. Высохшая штукатурка должна быть твердой и иметь легкий блеск и максимальный уровень РН 10; мягкая, пористая и рыхлая штукатурка говорит о неправильном ее высыхании. Никогда не шкурьте оштукатуренную поверхность, ножом стрежьте все выступы и загрунтуйте до и после нанесения штукатурки. Удалите пыль и рыхлые частицы до грунтования. Деревянные поверхности должны быть полностью сухие. Внимание: гладкие ровные ошивочные доски и сайдинг нужно тщательно ошкурить, чтобы убрать заводскую глазурь для гарантии надлежащей адгезии и проникновения. Сложные поверхности: если на поверхности имеются пятна танина или копоти, наилучшим вариантом будет использование алкидной грунтовки BENJAMIN MOORE®. Проконсультируйтесь с представителем нашей компании для рекомендаций. От грунтовки до завершающего покрытия: Benjamin Moore® Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer предпочтительная грунтовка в большинстве случаев. Новые поверхности должны быть полностью загрунтованы, и ранее окрашенные поверхности могут быть загрунтованы или частично загрунтованы по мере необходимости. Для улучшения укрывающих характеристик при нанесении темных и насыщенных цветов необходимо заколеровать грунт в соответствующий цвет. Заколерованная база для насыщенных цветов FRESH START® Deep Color Base Primer (023-04) позволит достичь идеальной укрывистости и насыщенности цвета, без нанесения дополнительных слоев завершающего покрытия. Проконсультируйтесь со своим розничным продавцом. Дерево, и композитный материал, новые: Грунтовка: FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) Для дерева с просачиванием древесных красителей, такого как кедр и красное дерево, используйте BENJAMIN MOORE® FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) или BENJAMIN MOORE FRESH START® All-Purpose Alkyd Primer (024). Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Гипсокартон, новый: Грунтовка: FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Штукатурка: Грунтовка: FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Пористая или бутовая кладка: Грунтовка: блок-филлер Super Spec®Latex Block Filler (160) или Super Spec® Masonry Int/Ext Hi-Build Block Filler (206). Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Гладкий монолитный или сборный бетон: Грунтовка: Moore’s® Acrylic Masonry Sealer (066) или Benjamin Moore® Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Черный металл (сталь и железо): Грунтовка: Super Spec HP® DTM Acrylic Low Lustre (P25) или Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) или Super Spec HP DTM Alkyd Low Lustre (P23) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® |  | Цветной металл (оцинкованный и алюминий): Все новые металлические поверхности должны быть тщательно очищены эмульгатором жира Super Spec HP® Oil & Grease Emulsifier (P83), чтобы удалить загрязнители. Новые блестящие поверхности из цветного металла, которые будут подвергаться абразивному износу, должны быть защищены очень тонкой наждачной бумагой или подушечкой из синтетической стальной ваты, чтобы увеличить адгезию. Грунтовка: FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя соответствующей краски BENJAMIN MOORE® Ранее окрашенные поверхности (все субстраты): загрунтуйте обнаженные участки грунтовкой, рекомендуемой для данного вида субстрата. Нанесение грунтовки: Тщательно перемешайте перед использованием, а также периодически помешивайте во время работы. Наносите один или 2 слоя. Пользуйтесь качественной кисточкой с синтетическим ворсом Benjamin Moore®, валиком Benjamin Moore® с ворсом средней длины или распылителем. Наносите обильным слоем по направлению от неокрашенных участков к окрашенным. Это покрытие также можно наносить распылителем. Нанесение безвоздушным распылителем: давление текущей среды – 1500 – 2500 фунтов на кв. дюйм; насадка –.013- .017 Разведение/очистка инструментов: В разведении нет необходимости. Не добавлять другие краски или растворители. Вымойте кисти и валики в теплой воде с мылом сразу же после завершения работ. Составные части пульверизатора ополоснуть уайт-спиритом в целях предотвращения образования ржавчины. Информация по безопасности и окружающей среде: Наносить грунтовку только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении. Избегать попадания в глаза, а также контакта с кожей. Надевайте защитные очки и спецодежду, а также пользуйтесь респиратором. После использования плотно закрывайте крышку банки. Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке. Не замораживать Хранить в недоступном для детей месте Производитель: Компания «Benjamin Moore & Co» 51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США |
| --- | --- | --- |