| AURA® WATERBORNE EXTERIOR PAINT FLAT FINISH 629 Матовое покрытие на водной основе для наружных работ |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Исключительная укрывистость, больше не нужно наносить более 2 слоев (любого цвета) Нанесение при низких температурах Великолепная адгезия Создает высокопрочный слой для исключительной долговечности и долговременной защиты Технология ColorLock™ препятствует истиранию цвета и обеспечивает исключительную устойчивость к ультрафиолету Быстрое высыхание и повторное нанесение Устойчивость к выцветанию, растрескиванию, отслаиванию, мелению, вздутию, загрязнениям и воздействию щелочи и дыма Предотвращающие рост плесени и грибка на поверхности слоя краски. Самогрунтующееся в большинстве случаев Образует паропроницаемый слой |  | 100% акриловое матовое латексное фасадное покрытие качества супер премиум. Эта краска сочетает в себе преимущества нашей новейшей технологии смол и нашей запатентованной системы колорантов GENNEX® для получения предельно прочного фасадного покрытия. Формула с высоким содержанием сухого остатка подходит для разнообразных наружных поверхностей. Покрытие можно наносить при низкой температуре до +4,4°С. Подходит для поверхностей, подверженных дождю, наносимому ветром (при условии соблюдения рекомендаций по нанесению). |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Рекомендуется для наружных поверхностей из дерева, фиброцементных панелей, древесноволокнистых плит, винилового и алюминиевого сайдинга, неглазурированного кирпича, бетона, штукатурки, шлакобетонных блоков и загрунтованного металла. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4,40С. Не наносить на виниловый сайдинг или отделку цвет, более темный, чем изначальный. Для исключений посмотрите палитру Benjamin Moore® Vinyl Select. Подходит только для гладкой и прочной каменной/кирпичной кладки, подверженной дождю, наносимому ветром (неэластомерное использование). Следуйте инструкциям по грунтованию и окрашиванию. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Белый (01 - Базы для окрашивания BENJAMIN MOORE® GENNEX®: Базы 1Х, 2Х, 3Х, 4Х - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Следующие результаты основаны на тестах, проведенных независимой сторонней лабораторией: Прошло тест на дождь, наносимый ветром (1.3 унций), ASTM D6904 1 слой грунтовки 066 Moore’s® Masonry Sealer; толщина сырой пленки 4 мил 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629); толщина высохшей пленки каждого слоя 2.9 мил Прошло тест на щелочеустойчивость (нет изменений), ASTM D1308 1 слой грунтовки 066 Moore’s® Masonry Sealer; толщина сырой пленки 4 мил 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629); толщина высохшей пленки каждого слоя 2.9 мил Прошло тест на гибкость конической оправки (нет растрескивания) , ASTM D522 1 слой матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629); толщина высохшей пленки 2.9 мил Прошло тест на устойчивость к грибку и плесени (нет развития), ASTM D3273/D3274 1 слой матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629); толщина высохшей пленки 2.9 мил ASTM D1653 Характеристики по проницаемости водяных паров Верхний слой 62901, один слой при 23.2 кв. м. на галлон (толщина высохшей пленки 2.8 мил) – 31.7 перма ASTM D1653 Характеристики по проницаемости водяных паров Прочность на растяжение Предельная прочность на растяжение, пси 340, удлинение при разрыве, процент 380 |  | Технические данные Пастельная база 1Х Тип 100% акриловый латекс Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 46,0% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 23.2 – 32.5 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 4.6 – 6.4 мил - Высохшая 2.1-2.9 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 4 часa Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 107 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая Температура мин. +4,40С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 5,6 кг Хранить при темп. - мин. +4,40С - макс. +320С Летучие органические вещества 45 г/л |

# Text boxes

Цветной металл (оцинкованный и алюминий), новый: все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть уайт-спиритом, чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Грунтовка: Грунт не требуется на правильно подготовленных поверхностях.

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Нанесение покрытия:

Тщательно перемешайте перед и во время использования.

Наносите 1 или 2 слоя. Для получения наилучших результатов рекомендуется использование высококачественных кистей Benjamin Moore с ворсом из нейлона/полиэстера; валиков  Benjamin Moore или похожих инструментов. Покрытие также можно наносить распылителем.

Разведение:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| При определенных условиях может понадобиться добавление 518 Extender Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>65%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<45% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество 8 жидких унций (не более 200 мл) на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Aura( Roller Cover |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 2000-3000 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,015-0,017” |  |  |
| * При нормальных условиях нанесения AURA® можно наносить распылителем для создания высокопрочного комплекса на 1 слой на правильно подготовленные поверхности в хорошем состоянии. См. Подготовка поверхности/Грунтование для информации. Высокопрочный слой: 14,9 – 24,6 кв.м. при толщине сырой пленки. 6-10 мил. |

Очистка инструментов: Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Кисти рекомендуется дополнительно ополоснуть минеральным спиртом, а затем опять мыльной водой, и тщательно прополоскать. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины.

# Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только при адекватной вентиляции. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без масла, жира и плесени. Удалите меление и всю шелушащуюся и отслаивающуюся краску. Если ранее поверхность была окрашена водоотталкивающим покрытием на основе цемента, очистите ее пескоструйным методом. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой.  Поверхности, не подвергающиеся воздействию внешней среды, такие как карнизы, потолки и навесы, необходимо тщательно промыть водой с порошком, а затем сполоснуть сильной струей воды из шланга, чтобы удалить высолы, мешающие адгезии. Плесень необходимо удалить с помощью универсального очистителя BENJAMIN MOORE® CLEAN (318). Внимание: одевайте резиновые перчатки, защитные очки и одежду. На металлических поверхностях удалите ржавчину. Ополосните поверхность растворителем, чтобы удалить с нее остатки жира.

Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для использования на «сложных» поверхностях, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия  покрытий и защита от загрязнений затруднена. Ваш дистрибьютор BENJAMIN MOORE® может порекомендовать вам подходящий грунт специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае перед нанесением базы под цвета  AURA® Color Foundation.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Матовое фасадное покрытие AURA™ Waterborne Exterior Flat Finish (629) является самогрунтующимся на большинстве правильно подготовленных поверхностей, включая дерево, фиброцементные панели, древесноволокнистые плиты, цветной металл и отвердевшие каменные поверхности. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных 1 или 2 слоя.

Особое замечание: Под некоторые насыщенные цвета требуется использование базы AURA® Color Foundation для достижения максимальной укрывистости и желаемого цвета завершающего покрытия. Проконсультируйтесь у вашего продавца.

Дерево, новое (включая кровельные покрытия):

Грунтовка: не требуется, если по ваш взгляд, поверхность находится в хорошем состоянии.

Завершающее покрытие: 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Древесина с просачиванием древесных красителей (красное дерево, кедр):

Грунтовка: Fresh Start Fast Dry Alkyd Primer (094). На древесину с несильным просачиванием древесных красителей, можно нанести 1-2 слоя универсальной грунтовки Fresh Start Acrylic Primer (023).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Сайдинг из древесноволокнистых плит (обнаженный или загрунтованный в заводских условиях):

Грунтовка: Fresh Start Fast Dry Alkyd Primer (094) или Fresh Start Acrylic Primer (023).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Каменная кладка (включая неглазурованный кирпич):

Монолитный бетон, сборный бетон и блочные конструкции должны отстояться как минимум 30 дней для отвердевания. Новая каменная кладка должна отвердевать 7 дней при использовании MOORE’S® Acrylic Masonry Sealer (066). Все поверхности должны быть очищены щеткой, чтобы удалить все отслаивающиеся частицы.

Грунтование бутовой и пористой кладки: Латексный блокфиллер SUPER SPEC® Latex Block Filler (160).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Грунтование гладкого монолитного или сборного бетона и сайдинга из фиброцементных панелей: грунт не требуется, если на ваш взгляд, поверхность находится в хорошем состоянии.

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Каменная кладка, подвергшаяся воздействию окружающей среды и неокрашенная, в хорошем состоянии (включая неглазурованный кирпич):

Грунтовка: грунт не требуется, если на ваш взгляд, поверхность находится в хорошем состоянии.

Каменная кладка, подвергшаяся воздействию окружающей среды и неокрашенная, старая (включая неглазурованный кирпич): С помощью щетки удалите все отслаивающиеся и шелушащиеся частицы.

Грунтовка: MOORE’S® Masonry Sealer (066)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)

Черный металл (новый):

Грунтовка: Латексная эмаль по металлу и дереву с низкой степенью блеска IRONCLAD® (363) или  алкидная эмаль по металлу и дереву с низкой степенью блеска IRONCLAD® (163).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матового фасадного покрытия на водной основе AURA® Waterborne Exterior Flat Finish (629)