| ARBORCOAT® EXTERIOR WATERBORNE STAIN SOLID COLOR 640 Фасадная цветная пропитка на водной основе |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Идеально подходит для работы с прессованной древесиной, красным деревом и кедром Великолепная устойчивость цвета и долговечность Отличная растекаемость и выравнивание Самогрунтующаяся на большинстве поверхностей Покрытие качества класса Premium с великолепной устойчивостью к вздутию и отслаиванию Непревзойденная устойчивость к росту плесени на слое пропитки Легко наносится |  | Эта высококачественная пропитка маскирует волокна древесины, при этом, не скрывая его текстуру. Она была специально разработана для защиты и украшения всех видов деревянных настилов, включая кедр, красное дерево и прессованный пиломатериал. Она легко наносится, долговечна, создает матовое покрытие, быстро сохнет, моется водой и обладает великолепной устойчивостью цвета. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для жилых или нежилых строений, где требуется высококачественное покрытие. Для нового или старого невыветренного дерева, правильно подготовленного выветренного дерева, для ранее окрашенного или покрытого пропиткой дерева. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4.40С. Влагосодержание деревянной поверхности должно быть ниже 15%. Подождите 48 часов, прежде чем ставить мебель на деревянные настилы. Должно пройти 30 дней, прежде чем можно будет мыть свежеокрашенные деревянные поверхности. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Нет. - Базы для окрашивания: Колеровочные базы GENNEX(: 1Х, 2Х, 3Х, 4Х - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать | Технические данные Пастельная база Тип 100% Акрилово-латексный Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 38% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 27,9 – 37,2 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 4.0 – 5.3 мил - Высохшая 1.9 – 1.4 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся пропитки Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 часа До нанесения повторного слоя 3-4 часа Окрашенные поверхности может мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура продлят время высыхания, до повторного нанесения и возврата в эксплуатацию. Подождите 48 часов, прежде чем ставить мебель на деревянные настилы. Вязкость 94 ± 3 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая Температура мин. +4.40С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 5,4 кг Хранить при темп. - мин. +4.40С - макс. +320С Летучие органические вещества 93 г/л* *Только для пастельной базы. Для других цветов данные могут отличаться. |

# Text boxes

Подготовка поверхности:

Подготовка поверхности важна для достижения максимальной долговечности покрытия. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от грязи, жиров и плесени. Удалите все загрязнения и меловые отложения с помощью Универсального очистителя BENJAMIN MOORE® CLEAN Multi-Purpose Cleaner (318). Очень важно удалить всю отслаивающуюся, шелушащуюся краску с ранее окрашенной поверхности с помощью ошкуривания или средства для удаления покрытия BENJAMIN MOORE® REMOVE Finish Remover (315). Глянцевые участки необходимо зачистить наждачной бумагой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Гладкая пиленая древесина, вагонка или сайдинг должны быть тщательно ошкурены или обработаны Осветлителем и нейтрализатором поверхности BENJAMIN MOORE® BRIGHTEN Brightener & Neutralizer (317), чтобы удалить глянцевость, которая может мешать необходимому пропитыванию и адгезии.

Выветренное дерево и плесень: Перед окрашиванием выветренное дерево необходимо ошкурить или обработать реставратором для выцветшей и выветренной деревянной поверхности BENJAMIN MOORE® RESTORE for Gray & Weathered Wood (316), следуя инструкциям, чтобы привести поверхность в хорошее состояние (удалены все отслаивающиеся и мертвые волокна).  Если присутствует плесень на всей поверхности, ее необходимо удалить с помощью реставратора для выцветшей и выветренной деревянной поверхности BENJAMIN MOORE® RESTORE for Gray & Weathered Wood (316), в противном случае она прорастет сквозь покрытие. Также следуйте инструкциям к средству. Оденьте защитные перчатки, очки и одежду.

# От грунтовки до завершающего покрытия:

Ранее пропитанное, окрашенное дерево:

Грунтовка: Это покрытие является самогрунтующимся на большинстве поверхностей.

Завершающее покрытие: нанесите один слой цветной пропитки ARBORCOAT™ Exterior Waterborne Solid Deck & Siding Stain 640. Чтобы добиться полной укрывистости, нанесите еще один слой пропитки.

Новое дерево или правильно подготовленное выветренное дерево: Это покрытие является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Породы дерева с высоким содержанием танина, например красное дерево или кедр, необходимо загрунтовать алкидной грунтовкой BENJAMIN MOORE® Alkyd Stain Primer (366) или универсальной грунтовкой BENJAMIN MOORE® Fresh Start® All Purpose 100% Acrylic Primer (023).

Завершающее покрытие: нанесите 1 или 2 слоя цветной пропитки ARBORCOAT™ Exterior Waterborne Solid Deck & Siding Stain 640. 2 слоя пропитки обеспечивают оптимальное покрытие на обнаженных деревянных поверхностях.

# Нанесение покрытия:

Перед использованием тщательно размещайте покрытие и перемешивайте в течение нанесения.  Наносите кистью с синтетическим ворсом, валиком или спреем. Рекомендуется повторное прохождение кистью после использования валика или спрея. Чтобы избежать появления перехлестов, окрашивайте небольшие участки, соблюдая правило сырого края. Не наносите покрытие, если температура ниже +4.4(С. ВНИМАНИЕ: свежеокрашенная поверхность очень скользкая.

Цвет покрытия в банке может отличаться от цвета высохшего покрытия.

Разведение:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество около 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный Полиэстер/нейлон |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 2000-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017” |  |  |

# Очистка  инструментов:

# Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом.

# Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

ООО  «Компания Виспа»

Дистрибьютор компании

Benjamin Moore & Co. в России

197110, г. Санкт- Петербург,

Левашовский пр., д.13Е, офис 107

Тел./факс (812) 635-99-69

e-mail: office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США