| ARBORCOAT™ EXTERIOR WATERBORNE STAIN PROTECTIVE CLEAR COAT 636 Защитное прозрачное покрытие для пропиток на водной основе для наружных работ |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Защитное прозрачное покрытие для прозрачных (637) и полупрозрачных (638) пропиток ARBORCOAT( для деревянных поверхностей Покрытие с низким блеском, также можно наносить поверх полуцветной пропитки ArborcoatTM Semi-Solid (639) Действует как ежегодное освежающее покрытие для прозрачных (637) и полупрозрачных (638) пропиток ARBORCOAT(, придавая вид свежее окрашенной поверхности. Создано для защиты и украшения деревянных настилов и мебели. Создает водоотталкивающее покрытие, устойчивое к истиранию и появлению плесени Двойная защита от ультрафиолетовых лучей |  | Высококачественное покрытие на водной основе с 100% содержанием акрила специально для комплекса пропиток ARBORCOAT( для наружных работ. Используйте это защитное покрытие поверх прозрачной пропитки ARBORCOAT( Transparent Stain (637) или полупрозрачной пропитки ARBORCOAT( Semi-Transparent Stain(638) при работе с деревянными настилами или другими деревянными поверхностями для достижения повышенного уровня устойчивости к истиранию или дополнительной защиты. Также можно наносить поверх полуцветной пропитки ArborcoatTM Semi-Solid (639), если требуется покрытие с низким блеском |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для жилых или нежилых строений, где требуется высококачественное покрытие. Для наружных работ на деревянных настилах и мебели. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4.40С. При высокой влажности время высыхания и отверждения увеличивается Использовать только как завершающее покрытие для прозрачных, полупрозрачных и полуцветных покрытий ArborcoatTM |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Прозрачный - Базы для окрашивания: Нет. - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать | Технические данные Прозрачная Тип 100% Акрилово- латексный Тип пигмента нет Объем твердых частиц 25% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 37,2 – 55,7 м2/гал В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Не наносить в количестве менее 27,9 м2/гал Толщина пленки: - Сырая Минимальная - Высохшая Минимальная В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Застывает до прикосновения ½ часа Высыхает до прикосновения 1 час До полного высыхания 24 часа Вязкость 62 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска низкая Температура мин. +4.40С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 3,9 кг Хранить при темп. - мин. +4.40С - макс. +320С Летучие органические вещества 79 г/л |

# Text boxes

Не наносите излишнее количество покрытия, так как это приведет к ненужному блеску и отслаиванию. Не наносите покрытие под прямыми солнечными лучами, так как покрытие не впитается как следует, что в результате приведет к  появлению пятен.

Наносите покрытие только при температуре от +4.4(С до 32(С.

Разведение/очистка инструментов:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| В определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender: Максимальное количество около 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный Полиэстер/нейлон |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 800-1500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,011-0,015” |  |  |

Очистка

Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом.

# Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США

Подготовка поверхности:

При использовании в качестве освежающего слоя, удалите все загрязнения с выветренной окрашенной поверхности, используя универсальный очиститель Multi-Purpose Cleaner (318). Поверхности, ранее окрашенные прозрачной (637) или полупрозрачной (638) пропитками ARBORCOAT, можно подкрасить пропиткой, прежде чем наносить ежегодный обновляющий слой защитного бесцветного покрытия.

Поверхности, не подверженные воздействию погодных условий, такие как карнизы, потолки или навесы необходимо очистить с помощью универсального очистителя Multi-Purpose Cleaner (318) и/или сполоснуть под сильной струей воды из шланга, чтобы очистить поверхность от солевых отложений, которые могут помешать нормальной адгезии.

Нанесение покрытия:

Защитное прозрачное покрытие ARBORCOAT( Protective Clear Coat является частью комплекса покрытий для деревянных поверхностей. Его необходимо наносить поверх прозрачной пропитки ARBORCOAT( Transparent Stain (637) или полупрозрачной пропитки ARBORCOAT( Semi-Transparent Stain (638) при окрашивании деревянных настилов или других деревянных горизонтальных поверхностей. В зависимости от температуры и уровня влажности защитное покрытие ArborcoatTM Protective Clear Coat можно наносить через 1-3 часа после того, как было нанесена пропитка. Также можно наносить поверх полуцветной пропитки ARBORCOAT( Semi-Solid Stain (639), если требуется низкая степень блеска.

Тщательно перемешайте покрытие перед использованием и периодически перемешивайте во время нанесения. Лучше всего наносить покрытие с помощью кисти. При нанесении валиком, распылителем или методом окунания необходимо повторное прохождение кистью для равномерного распределения покрытия. Покрытие готово к использованию. Один слой обеспечивает достаточную защиту; дополнительные слои могут создать высокую степень блеска на поверхности или неравномерный блеск.

Начните с окрашивания образца точно такого же дерева, какое вы собираетесь покрасить. Конечный цвет и уровень блеска комплекса пропитки и прозрачного защитного покрытия могут варьироваться в зависимости от вида дерева, его естественного цвета, текстуры, пористости волокон, а также от того, из какой части дерева  был вырезан данный элемент.

Наносите покрытие равномерно, позволяя ему пропитывать древесину. Двигайтесь кистью от сухих мест к свежеокрашенным, останавливаясь в местах естественного перерыва (лестницы, углы, оконные и дверные проемы). Чтобы избежать перехлеста слоев, всегда соблюдайте правило сырого края. При окрашивании горизонтального сайдинга наносите покрытие на участки в 2-3 доски вокруг всего дома. Установите стремянку пониже и красьте следующие 2-3 дощечки и далее таким же образом, пока не покрасите всю сторону. Вертикальный сайдинг окрашивают таким же образом, но сверху вниз. Никогда не останавливайтесь посередине стены. Продолжайте красить, пока не достигнете естественного проема, например окна.