|  | REGAL SELECT® EXTERIOR PAINT - MOORGARD® LOW LUSTRE FINISH W103 Фасадная краска с низким блеском |
| --- | --- |
| Отличительные особенности: |  | Общие сведения: …………. .… .. … |
| Отличная растекаемость и выравнивание. Легко наносить кистью, валиком или распылителем Прочное покрытие, устойчивое к выцветанию, растрескиванию, отслаиванию, пузырению, загрязнениям, щелочам и копоти Исключительная адгезия и отличная устойчивость к мелению Бессрочная гарантия (смотрите этикетку для подробной информации) Очистка инструментов мылом и водой Устойчивость к плесени Нанесение при низких температурах Отличное однородное покрытие и характеристики по подкрашиванию |  | 100% акриловая фасадная краска качества premium с популярным низким блеском. Наше новейшее технологическое усовершенствование – использование 100% акриловой смолы и запатентованной алкидной технологии – обеспечивает непревзойденную адгезию, особенно на поверхностях, пачкающих меловыми пятнами. Высококонцентрированный состав обеспечивает превосходную долговечность, длительную защиту и позволяет наносить краску на разнообразные наружные поверхности при более широком диапазоне температур. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для наружных работ для окрашивания загрунтованного и ранее окрашенного деревянного сайдинга, отделки, дверей, оконных рам, кровельных настилов; выдержанной и ранее окрашенной каменной кладки, например, штукатурки, блочных конструкций, сборного и монолитного бетона, неглазурированного кирпича; алюминиевого, винилового сайдинга или загрунтованного в фабричных условиях сайдинга из древесноволокнистых плит; ранее окрашенного или загрунтованного металла. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4,4 0С. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Brilliant White 01 (Бриллиантовый Белый) - Базы для окрашивания: Benjamin Moore® Gennex® базы 1X, 2X, 3X, 4X - Особые цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: Соответствует всем ограничениям по содержанию летучих органических составляющих. Гарантия: Компания Benjamin Moore & Co гарантирует, что этот продукт при условии использования согласно инструкциям на этикетке: 1. Не вздуется на правильно подготовленных и загрунтованных поверхностях. 2. Не отслоиться от правильно подготовленных и загрунтованных поверхностей. 3. Не истончиться или выветриваться до обнажения ранее окрашенной поверхности. Эта гарантия имеет силу, пока вы будете проживать в вашем доме и дается изначальному бытовому потребителю, выступающему в роли покупателя краски. Эта гарантия не передается третьим лицам. Если этот продукт не будет соответствовать качественным характеристикам, указанным выше, при условии использования согласно инструкциям на этикете в течение срока действия гарантии, то компания Benjamin Moore & Co по предоставлению доказательств совершения покупки (оригинальный товарный чек) бесплатно предоставит продукт, эквивалентный или схожий этому продукту. Так как мы не можем контролировать процесс подготовки поверхности или нанесения краски, ЭТА БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЗАТРАТЫ НА РАБОЧУЮ СИЛУ, ПОНЕСЕННЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ BENJAMIN MOORE & CO НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ СПИСКА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ГАРАНТИИ, МОГУТ БЫТЬ НЕ ПРИМЕНИМЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. Эта гарантия дает вам определенные юридические права; у вас могут быть другие права, которые зависят от штата. |  | Технические данные Пастельная база Тип акриловый Тип пигмента диоксид титана Объем твердых частиц 43% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 27,8 – 37,1 м2/гал Толщина пленки: сырая 4.6 мил высохшая 2.0 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): застывает до прикосновения 2-4 часа до повторного нанесения 4 часа Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 103 ± 2 по Кребсу Точка возгорания нет Степень блеска низкий блеск Температура окрашиваемой поверхности: мин. +4,40С макс. +320С Разводить не требуется Чистящий растворитель чистая вода Вес галлона 5.2 кг Хранить при темп. мин. +4,40С макс. +320С Летучие органические вещества 38 г/ Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке |
| Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без масла, жира и плесени. Удалите меление и всю шелушащуюся и отслаивающуюся краску. Если ранее поверхность была окрашена водоотталкивающим покрытием на основе цемента, удалите покрытие. Глянцевые поверхности следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности, не подвергающиеся воздействию внешней среды, такие как карнизы, потолки и навесы, необходимо тщательно промыть водой с порошком, а затем сполоснуть сильной струей воды из шланга, чтобы удалить высолы, мешающие адгезии. Пятна плесени необходимо удалить с помощью универсального очистителя BENJAMIN MOORE® CLEAN (318). Внимание: надевайте резиновые перчатки, защитные очки и одежду. Удалите ржавчину с металлических поверхностей. Протрите растворителем краски, чтобы удалить масла. Все каменные поверхности следует промыть мытьем под давлением или тщательно очистить жесткой щеткой, чтобы удалить все рыхлые частицы. Недавно выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть (в течение 30 дней) перед нанесением грунтовки или краски. Гладкий монолитный или сборный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всего формовочного масла и отвердителей. Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для использования на «сложных» поверхностях, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия покрытий и защита от загрязнений затруднена. Ваш дистрибьютор BENJAMIN MOORE® может порекомендовать вам подходящий грунт специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае. От грунтовки до завершающего покрытия: Новые поверхности должны грунтоваться полностью, а ранее окрашенные либо полностью, либо частично по необходимости. Для лучшей укрывистости используйте грунтовку, заколерованную в оттенок, близкий цвету завершающего покрытия, особенно если требуется кардинальная смена цвета. Особое замечание: Для некоторых оттенков требуется грунтовка насыщенных цветов, заколерованная по специальной формуле для достижения желаемого цвета. Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора. Дерево и композитный древесный материал: Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer (046) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Древесина с просачиванием древесных красителей (красное дерево, кедр): Грунтовка: Fresh Start Exterior Wood Primer (094). Для древесины с небольшим просачиванием танина можно использовать 1 или 2 слоя грунтовки Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer (046). Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Сайдинг из древесноволокнистых плит, обнаженный или загрунтованный в фабричных условиях: Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer (046) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Винил и виниловый композитный сайдинг: Убедитесь, что поверхность тщательно очищена и находится в хорошем состоянии. Используйте только те цвета, которые были одобрены для использования на этих субстратах. Для получения более подробной информации о цветах для винил Vinyl Select Colors, посмотрите информацию по ссылке http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-contractors/painting-vinyl-and-aluminum-siding/ Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Каменная кладка (бутовая или пористая): Грунтовка: Super Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (206) |  | Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Монолитный или сборный бетон и сайдинг из фиброцементных панелей: Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023), Super Spec Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (N066) или Super Spec Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic High Build Masonry Primer (N068) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Черный металл (сталь и железо): Грунтовка: Акриловая грунтовка для металлических поверхностей Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Цветной металл (оцинкованный и алюминий), новый: все новые металлические поверхности необходимо тщательно очистить с помощью эмульгатора масла и жира Super Spec HP® Oil& Grease Emulsifier (P83), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию. Грунтовка: не требуется, если на ваш взгляд, поверхность находится в хорошем состоянии. Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя фасадного покрытия с мягким блеском Regal® Select Exterior Paint - MoorGard® Low Lustre Finish (W103) Ранее окрашенные поверхности (все субстраты): загрунтуйте обнаженные участки грунтовкой, рекомендуемой для данного вида субстрата Нанесение покрытия: Тщательно перемешайте до и вовремя использования. Нанесите 1 или 2 слоя. Для лучших результатов используйте кисть Benjamin Moore с ворсом из нейлона/полиэстера, валик или похожие инструменты. Это покрытие можно наносить распылителем. Нанесение безвоздушным распылителем: давление текущей среды – 1,500 – 2,500 фунтов на кв. дюйм; насадка – .013 - .017 Разведение/очистка инструментов: В разведении нет необходимости. Никогда не добавляйте другие краски и растворители. Промойте инструменты в мыльной воде. Кисти следует быстро ополоснуть уайт-спиритом, затем сразу же ополоснуть в мыльной воде, потом тщательно в чистой. Детали распылителя также необходимо ополоснуть уайт-спиритом, чтобы предотвратить образование ржавчины. Информация по безопасности и окружающей среде Наносить только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары и распыляемый материал. Не допускать попадания в глаза или на кожу. Надевайте защитные очки и перчатки. Надевайте плотно подогнанный респиратор, защитный очки, перчатки и одежду и не снимайте, пока не рассеется красочный туман или пыль от ошкуривания. Не допускайте лиц без защитной одежды и снаряжения на рабочую площадку. Плотно закрывайте банку после каждого использования. Производитель: Компания «Benjamin Moore & Co» 51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США |