| ben® 100% ACRYLIC EXTERIOR FLAT FINISH 541 100% акриловое матовое фасадное покрытие |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Нанесение при низких температурах до +4,4°С Устойчиво к растрескиванию и отслоению Великолепная укрывистость и стойкость цвета Устойчиво к вздутию Устойчиво к образованиям новой плесени Гарантия 25 лет |  | 100% акриловая латексная матовая фасадная краска разработана для нанесения на всевозможные наружные поверхности, такие как дерево, древесноволокнистые плиты, виниловый и алюминиевый сайдинг, кровельные покрытия, неглазурированный кирпич, бетон, штукатурка, цементные блоки и загрунтованный метал. Обеспечивает «дышащее» покрытие для максимальной долговечности. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для наружных поверхностей, таки как новое и ранее окрашенное дерево, древесноволокнистые плиты, отвердевшая каменная кладка и неглазурированный кирпич. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4,40С. Не предназначено для внутренних работ Не окрашивайте виниловый сайдинг или отделку в цвет, темнее изначального. Посмотрите палитру Benjamin Moore® Vinyl Select для исключений из правила. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: 541 01 Белый Может быть заколеровано колорантами Benjamin Moore® Gennex® из расчета не более 2 жидких унций на галлон. - Базы для окрашивания: Базы Benjamin Moore® Gennex® 1X (Пастельная), 2X (Средняя), 3X (Насыщенная), и 4X (Темная). - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: В составе нет фотохимически реактивных растворителей Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать Срок годности 15 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке. e-mail: office@benjaminmoore.ru www.benjaminmoore.ru | Технические данные Пастельная база Тип 100% акриловый латекс Тип пигмента TiO2 Объем твердых частиц 34,5% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 32,5 – 44,1 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 3.8 мил - Высохшая 1.3 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски. Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 4 часа Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 105 ± 3 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая Температура мин. +4,40С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 5,01 кг Хранить при темп. - мин. +4,40С - макс. +350С Летучие органические вещества 44 грамм / литр |

# Text boxes

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без масла, жира, воска, ржавчины и плесени. Удалите меление и всю отслаивающуюся и шелушащуюся краску.  Водоотталкивающие покрытия на основе цемента следует удалить. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой.  Поверхности, не подвергающиеся воздействию внешней среды, такие как карнизы, потолки и навесы, необходимо тщательно промыть водой с порошком, а затем сполоснуть сильной струей воды из шланга, чтобы удалить высолы, мешающие адгезии. Плесень необходимо удалить с помощью универсального очистителя BENJAMIN MOORE® CLEAN (318). Внимание: одевайте резиновые перчатки, защитные очки и одежду.

Все каменные поверхности следует промыть мытьем под давлением или тщательно очистить жесткой щеткой, чтобы удалить все рыхлые частицы. Недавно выложенные каменные поверхности должны окончательно отвердеть в течение 30 дней перед грунтованием и окрашиванием. Гладкий монолитный бетон с очень гладкой поверхностью следует протравить или обработать пескоструйным аппаратом для улучшения адгезии, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей.

Все металлические поверхности нужно тщательно помыть эмульгатором масла и жира Super Spec HP® Oil and Grease Emulsifier (P83) или уайт-спиритом, чтобы удалить все загрязнения. Новые глянцевые поверхности из цветных металлов, подвергающиеся абразивному износу, следует ошкурить очень мелкой наждачной бумагой или синтетической шерстяной щеткой для улучшения адгезии.

Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для использования на «сложных» поверхностях, таких как древесина с просачиванием древесных красителей, поверхности с пятнами жира, с надписями цветным мелом, твердых глянцевых поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия  покрытий и защита от загрязнений затруднена. Ваш дистрибьютор BENJAMIN MOORE® может порекомендовать вам подходящий грунт специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Обратите внимание: Для некоторых оттенков требуется база для насыщенных цветов, заколерованная по специальной формуле для достижения желаемого цвета.  Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и древесный композитный материал:

Грунтовка: Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) или Fresh Start® Fast Dry Alkyd Primer (094)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Древесина с просачиванием древесного красителя (кедр и красное дерево):

Грунтовка: Fresh Start® Fast Dry Alkyd Primer (094)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Сайдинг из древесноволокнистых плит (обнаженный или загрунтованный в заводских условиях):

Грунтовка: Fresh Start® Fast Dry Alkyd Primer (094) или Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Бутовая и пористая кладка:

Грунтовка: Латексный блокфиллер Super Spec® Latex Block Filler (160) или Super Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (206)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Гладкий монолитный бетон или сборный бетон и фиброцементный сайдинг:

Грунтовка: Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) или Fresh Start 100% Acrylic Superior Primer (046)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Черный металл (сталь и железо):

Грунтовка: акриловый грунт по металлу Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) или  алкидный грунт Super Spec HP®Alkyl Metal Primer (P06)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Цветной металл (оцинкованный и алюминий): все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Super Spec HP® Oil & Grease Emulsifier (P83), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Грунтовка: не требуется, если на ваш взгляд, поверхность в хорошем состоянии

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой фасадной краски ben® Exterior 100% Acrylic Flat Finish (541).

Ранее окрашенные субстраты (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, которые указаны выше

Нанесение покрытия:

Тщательно перемешайте перед и во время использования. Наносите один или два слоя. Для получения наилучших результатов рекомендуется использование высококачественных кистей Benjamin Moore с ворсом из нейлона/полиэстера; валиков  Benjamin Moore или похожих инструментов. Наносите краску обильно от неокрашенных участков к окрашенным. Покрытие также можно наносить распылителем. Обратитесь к таблице ниже для рекомендаций по нанесению.

Разведение:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1500-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017” |  |  |

Очистка инструментов:  Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины.

Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить только при адекватной вентиляции. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

ООО  «Компания Виспа»

Дистрибьютор компании

Benjamin Moore&Co. в России

197110г. Санкт- Петербург, Песочная наб., д.42,   к. 2,     лит. А

Тел./факс (812) 635-99-69

e-mail: office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru