| ARBORCOAT™ EXTERIOR WATERBORNE SEMI-SOLID DECK & SIDING STAIN 639 Фасадная полуцветная пропитка на водной основе для деревянных настилов и сайдинга |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Обеспечивает защиту и цвет, не скрывая волокна и текстуру дерева Полупрозрачность цвета этого покрытия делает его идеальным для выравнивания цвета текстуры древесины, не скрывая полностью его натуральный рисунок Создает водоотталкивающее покрытие, устойчивое к истиранию и появлению плесени Можно наносить на новое, обработанное под давлением дерево. Идеально подходит для мягких пород древесины, таких как кедр и сосна Разработана для пропитывания, защиты и украшения деревянных настилов и мебели |  | Высококачественная полуцветная пропитка с 100% содержанием акрила, специально разработанная для проникновения в поверхность и защиты дерева, а также для создания покрытия, устойчивого к истиранию. Придает деревянным настилам, профилям, заборам, деревянной черепице и мебели более изысканный вид. Полуцветная пропитка позволяют некоторому количеству цвета и структурного рисунка дерева проступать сквозь слой пропитки. Если вы хотите добиться низкой степени блеска поверхности, нанесите слой защитной прозрачного покрытия ARBORCOAT(на водной основе (636) поверх пропитки. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для жилых или нежилых строений, где требуется высококачественное покрытие. Для наружных работ на деревянных настилах, заборах, сайдинга, кровлях, а также для мебели. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +4.40С. Не рекомендуется для использования на ранее окрашенной или пропитанной деревянной поверхности, если полностью не удален старый слой. Содержание влаги в деревянной поверхности должно быть ниже 15%. Протестируйте светлые оттенки на небольшом участке поверхности, что посмотреть как оттенок будет сочетаться с натуральным цветом дерева. Не рекомендуется для твердых пород дерева. Для создания низкого блеска поверхности нанесите один тонкий завершающий слой ArborcoatTM Waterborne Protective Clear Coat (636). |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Нет. - Базы для окрашивания: Колеровочные базы GENNEX(: Белая база (White, 01) Прозрачная база (Clear, 06) - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Хранить в недоступном для детей месте Не замораживать | Технические данные Белая база Тип 100% Акрилово-латексный Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 36% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 27,9 – 37,2 м2/гал В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Толщина пленки: - Сырая 4.8 – 3.5 мил - Высохшая 1.7 – 1.3 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения ½ часа До нанесения повторного слоя 3-4 часа До полного высыхания 48 часов Вязкость 72 ± 3 по Кребсу Точка возгорания Нет Степеньблеска матовая Температура мин. +4.40С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 4,6 кг Хранить при темп. - мин. +4.40С - макс. +320С Летучие органические вещества 93 г/л* *Только для указанных цветов. Для других цветов данные могут отличаться. |

# Text boxes

Установите стремянку пониже и красьте следующие 2-3 дощечки и далее таким же образом, пока не покрасите всю сторону. Вертикальный сайдинг окрашивают таким же образом, но сверху вниз. Никогда не останавливайтесь посередине стены. Продолжайте красить, пока не достигнете естественного проема, например окна.

Не наносите излишнее количество покрытия, так как это может привести к созданию непрозрачного цвета цветного покрытия. Не наносите покрытие под прямыми солнечными лучами, так как покрытие не впитается как следует, что в результате приведет к перехлесту слоев.

Наносите покрытие только при температуре от +4.4(С до 32(С.

Разведение:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество около 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный Полиэстер/нейлон |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 2000-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,011-0,015” |  |  |

Очистка инструментов:

Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом.

# Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США

Подготовка поверхности:

Окрашиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, без грязи, плесени, масла или жира. Удалите загрязнения или меловые отложения с выветренной окрашенной поверхности с помощью универсального очистителя Multi-Purpose Cleaner (318). Полностью удалите старое покрытие с деревянных настилов. Старую краску, пропитку или герметик можно удалить с помощью ошкуривания или используя средство для удаления покрытий MOORE( REMOVE Finish Remover (315).

Гладкий пиломатериал, деревянную обшивку или сайдинг необходимо тщательно ошкурить или обработать Осветлителем и нейтрализатором Brightener & Neutralizer (317), чтобы удалить заводскую глазурь и обеспечить хорошее впитывание и адгезию.

Выветренное дерево и плесень: Прежде чем наносить пропитку, выветренное дерево необходимо ошкурить или обработать Реставратором для выцветшей и выветренной деревянной поверхности Restore for Gray & Weathered Wood (316). Следуйте инструкции, пока не добьетесь плотной поверхности (рыхлые или поврежденные волокна будут удалены). Если имеется плесень, перед окрашиванием ее необходимо удалить с помощью универсального очистителя Multi-Purpose Cleaner (318), иначе она будет продолжать расти сквозь слой свеженанесенного покрытия. Если плесень поразила очень больше участки поверхности, рекомендуется распылительное оборудование для мытья под давлением. Особое внимание нужно уделить навесным  поверхностям, как карнизы и потолки на верандах.

Поверхности, не подвергающиеся воздействию внешней среды, такие как карнизы, потолки, навесы, необходимо тщательно промыть с помощью универсального очистителя Multi-Purpose Cleaner (318) и/или сполоснуть под сильной струей воды из шланга, чтобы очистить поверхность от солевых отложений, которые могут помешать нормальной адгезии.

Нанесение покрытия:

Прежде чем начинать работу, убедитесь, что у вас достаточно пропитки, чтобы окрасить всю секцию.

Хорошо перемешайте покрытие перед использованием и периодически перемешивайте во время нанесения. Лучше всего наносить покрытие с помощью кисти. При нанесении валиком, распылителем или методом окунания необходимо повторное прохождение кистью для равномерного распределения покрытия. Покрытие готово к использованию. Для правильно подготовленных поверхностей достаточно одного слоя пропитки.

Прежде чем наносить пропитку на основную поверхность, сделайте пробное нанесение на образец деревянной поверхности, которую собираетесь окрашивать. Конечный цвет и уровень блеска пропитки и защитного покрытия могут варьироваться в зависимости от вида дерева, его естественного цвета, текстуры, пористости волокон, а также от того, из какой части дерева  был вырезан данный элемент.

Наносите покрытие равномерно, позволяя ему пропитывать древесину.  Наносите кистью от сухим мест к свежеокрашенным. Процесс окрашивания можно останавливать только дойдя до мест естественного перерыва (лестницы, углы, оконные и дверные проемы). Чтобы избежать перехлеста слоев, всегда соблюдайте правило сырого края. При окрашивании горизонтального сайдинга наносите покрытие на участки в 2-3 доски вокруг всего дома.