|  | Studio Finishes™ Metallic Glaze 620 Металлический блеск |
| --- | --- |
| Свойства | Общее описание |
| Можно смешивать со Studio Finishes™ Latex Glaze (405) (покрытие на основе латекса) или Studio Finishes™ Latex Glaze Extender 408 (разбавитель покрытия) Studio Finishes™ Metallic Glaze 620 (покрытие с металлическим блеском для отделки интерьеров) дает красивый металлический блеск | Легко наносится Не разбрызгивается во время нанесения Быстро высыхает и дает полупрозрачный металлический блеск Моется мыльным раствором Быстро сохнет | Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620) – это покрытие на основе акриловой смолы, дающее красивый эффект металлического блеска |
| Предназначен для: | Ограничения: |
| Использования в интерьерах на предварительно окрашенных поверхностях, включая потолки, стены и внутреннюю отделку. Используется для получения отделки с металлическим блеском. | Не используйте при температуре воздуха ниже 10° C Может вступать в реакцию с водой при использовании в чистом виде в условиях высокой влажности |
| Информация о продукте |
| Цвета — Стандартные: Перламутровый Белый 01, Золотистый 10, Серебристый 20, Бронзовый 30, Медный 40 | Технические данные | Перламутровый белый |
|  | Тип связующего вещества | Акриловое |
| — Основы под краску: Перламутровая основа под краску 04 (Может быть смешана с 14,2 мл. красителя Benjamin Moore® Color Preview® на литр воды.) — Другие цвета: Обращайтесь к представителю компании Benjamin Moore & Co. | Краситель | нет |
|  | Объём сухого вещества | 39.2% |
|  | Приблизительная площадь покрытия | 15-18 м2 |
|  | Рекомендуемая толщина слоя: |  |
|  | - Во влажном состоянии | 1,06 мм |
|  | - В сухом состоянии | 0,4 мм |
| Сертификация: Состоит из фотохимически неактивных связующих веществ. Не содержит свинец и ртуть. Техническая помощь Продается в розничных авторизованных независимых магазинах Benjamin Moore® . Для того, чтобы найти ближайший к Вам магазин, звоните по тел.: (495) 128-56-55, воспользуйтесь сайтом www.edwar.ru , или посмотрите в Yellow Pages. | Время высыхания 25° C 50% отн. вл. |
|  | - До прикосновение - До повторного нанесения - Использовать | 1 час 24 часа 2 дня |
|  | В зависимости от температуры, влажности и толщины нанесенияn. |
|  | Высыхает Испарение, Связывание |
|  | Вязкость 84 ± 4 г/(м*с) (по Кребсу) |
|  | Температура воспламенения нет |
|  | Степень блеска Полуглянец |
|  | Температура поверхности при нанесении Мин. 10°С Maкс. 32° С |
|  | Разбавлять Водой |
|  | Разбавитель для очистки Вода |
|  | Вес 1 л . ~ 0,9 кг |
|  | Температура хранения Мин. 4,5° С Maкс. 32° С |

| Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620) |
| --- |
| Подготовка поверхности Поверхность, которую Вы собираетесь обрабатывать, должна быть чистой, и сухой, на ней не должно быть воска, жира, отслаивающейся краски или плесени. Чтобы покрытие хорошо легло, используйте мелкозернистую наждачную бумагу для зачистки сложных участков. Предупреждение! Если Вы соскабливаете, зачищаете или удаляете старый слой краски, пользуйтесь специальными респираторами, соответствующими стандартам Министерства Здравоохранения. Тщательно очистите помещение высокоэффективным сухим воздушным пылесосом и влажной губкой.. Грунтовка/Отделка Если есть необходимость, используйте грунтовку Benjamin Moore Fresh Start® primer. Следуйте указаниям на упаковке. Если Вы хотите изменить цвет, добавьте в грунтовку фоновую краску желаемого цвета для того, чтобы добиться наилучшего результата. Фоновая краска: В качестве краски рекомендуются Regal® AquaVelvet®(319), Regal® AquaPearl® (310), and Regal® AquaGlo® (333). Дополнительная защита: Для того, чтобы защитить от загрязнения Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620), нанесите 1 или 2 слоя блестящего (422) or матового (423) покрытия Benwood® Stays Clear® Acrylic Polyurethane. Применение Нанесите один или два слоя. Для получения наилучшего результата используйте специально разработанные нейлоно-полиэстеровые кисти или валики или другие инструменты Benjamin Moore®. В зависимости от того, какой результат Вы хотите получить, Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620) может быть использован в чистом виде или вместе с Studio Finishes™ Latex Glaze (405) или с Studio Finishes™ Latex Glaze Extender (408) рекомендуется 4 части Studio Finishes™ Latex Glaze (405) или Studio Finishes™ Latex Glaze Extender (408) (разбавитель покрытия) на одну часть Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620). Заметьте: Температура и влажность будут влиять на время, требуемое для выполнения работ. Пропорции можно изменить для того, чтобы получить желаемые характеристики. Нанесите Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620) или смесь Studio Finishes™ Latex Metallic Glaze (620), Studio Finishes™ Latex Glaze (405) или Studio Finishes™ Latex Glaze Extender (408) на фоновый цвет на удобных участках (1м x 1м), тщательно соблюдая влажную границу для того, чтобы свести к минимуму наложение. | Разбавление/Уборка Разбавление необязательно, но можно добавить небольшое количество воды для того, чтобы получить желаемые характеристики. Никогда не добавляйте растворители и используйте только в сочетании с продуктами компании Benjamin Moore®, следуя указаниям на упаковке. Уборка: Вымойте кисти, валики и другие инструменты теплой мыльной водой сразу после использования. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕРАБОТАЙТЕ ОТХОДЫ. Сухие пустые банки могут быть переработаны в соответствии с программой переработки отходов. В разных местах требования к переработке отходов различны, получите информацию в СЭС или каком-либо другом государственном органе, отвечающем за защиту окружающей среды. Информация об Охране Окружающей Среды и Здоровья и Правилах Безопасности Хорошо проветривайте помещения во время нанесения и просушки покрытия. Не дышите испарениями или распыленным веществом. Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Пользуйтесь защитными очками и перчатками во время нанесения и полировки. Закрывайте емкость после каждого использования. Используйте специальный респиратор, соответствующий стандартам Министерства Здравоохранения для защиты от пыли во время шлифования или распыления вещества. Первая помощь: Если Вы вдохнули испарения или вещество в распыленном состоянии, выйдете на свежий воздух. В случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь к врачу; при попадании на кожу, тщательно промойте водой и мылом. В случае попадания вовнутрь НЕ СЛЕДУЕТ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ, немедленно вызовите врача. Храните в недоступном для детей месте Предохраняйте от замерзания Информацию о правилах безопасности вы можете получить в розничном магазине |