| ben® PREMIUM INTERIOR LATEX FLAT W625 Матовая латексная краска для внутренних работ |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Великолепное матовое покрытие для потолков и стен, где проходимость достаточно низкая Очень хорошая укрывистость Отличные характеристики по подкрашиванию Не разбрызгивается Великолепно наносится Низкое содержание летучих органических составляющих |  | Смешанное акрилово-латексное матовое покрытие разработано для нанесения на всевозможные внутренние поверхности. Создает декоративное однородное высокоукрывистое матовое покрытие. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для жилых и коммерческих проектов, где требуется высококачественное матовое покрытие. Для новой и ранее окрашенной поверхности из древесноволокнистых плит, каменной кладки или поверхностей, оклеенных обоями; загрунтованной или ранее окрашенной штукатурки, дерева или металла; новых или окрашенных акустических потолков. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: (01) Белый - Базы для окрашивания: GENNEX® Waterborne Colorant Base: Базы 1X, 2X, 3X, и 4X Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе GENNEX® . - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: Соответствует всем ограничениям по содержанию летучих органических составляющих Основанный на независимых лабораторных исследованиях, знак Green Promise™ свидетельствует, что продукция соответствует и даже превышает каждый стандарт, указанный в таблице ниже. LEED CHPS VOC (любой цвет) ДА ДА 42 г/л |  | Технические данные Пастельная база Тип Запатентованный акриловый латекс Тип пигмента TiO2 Объем твердых частиц 31,5% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 37,2 – 41,8м2/гал Толщина пленки: - Сырая 3.8 мил - Высохшая 1.2 мил Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 1-2 часa Вязкость 94 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение см. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 4,9 кг Хранить при темп. - мин. +4,40С - макс. +320С Летучие органические вещества 42 г/литр |

# Text boxes

Неокрашенный металл (черный):

Грунтовка: Латексная эмаль по металлу и дереву с низкой степенью блеска IRONCLAD® (363) или  алкидная эмаль по металлу и дереву с низкой степенью блеска IRONCLAD® (163).

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Нанесение покрытия:

Перемешивание покрытия: Тщательно перемешайте перед и во время использования. Нанесите 1 или 2 слоя. Покрытие также можно наносить распылителем. Обратитесь к таблице ниже для рекомендаций по нанесению.

Разведение:

Краска готова к употреблению и разведения не требуется. В экстремальных случаях см. таблицу

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество около ½ пинты или 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный Полиэстер/нейлон |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1500-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017” |  |  |

Очистка инструментов:  Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины.

Информация по безопасности и окружающей среде:

Наносить краску только при адекватной вентиляции. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.

# Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

# Не замораживать

# Хранить в недоступном

# для детей месте

Производитель:

Компания «Benjamin Moore & Co»

51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира и водорастворимых частиц и плесени. Удалите всю отслаивающуюся и шелушащуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности сухой штукатурки должны быть очищены от пыли от ошкуривания.

Неокрашенные поверхности & Каменная кладка: Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть (в течение 30-60 дней) перед грунтованием Все поверхности необходимо тщательно очистить жесткой щеткой, чтобы удалить все рыхлые частицы.

Ранее окрашенные поверхности: Удалите всю отслаивающуюся и шелушащуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками.

Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для использования на «сложных» поверхностях, таких как древесина с просачиванием древесных красителей, поверхности с пятнами жира, с надписями цветным мелом, твердых глянцевых поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия  покрытий и защита от загрязнений затруднена. Ваш дистрибьютор BENJAMIN MOORE® может порекомендовать вам подходящий грунт специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Для наилучших результатов, когда требуется кардинальное изменение цвета, используйте грунт ben® Premium Interior Latex Primer W624, заколерованный в цвет завершающего покрытия. Обратите внимание: Для некоторых оттенков требуется база для насыщенных цветов, заколерованная по специальной формуле для достижения желаемого цвета.  Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и композитный древесный материал, новые:

Грунтовка: ben® Premium Interior Latex Primer W624.

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Древесина с просачиванием древесного красителя (кедр и красное дерево):

Грунтовка: Benjamin Moore® Fresh Start® All-Purpose Alkyd Primer (024); при незначительном просачивании древесных красителей можно нанести 1 или 2 слоя Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer  (023). Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Гипсокартон:

Грунтовка: ben® Premium Interior Latex Primer W624.

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Штукатурка:

Грунтовка: Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer  (023). Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Бутовая и пористая кладка:

Грунтовка: Латексный блокфиллер Super Spec® Latex Block Filler (160)

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.

Гладкий или монолитный бетон:

Грунтовка: Moore’s® Acrylic Masonry Sealer (066) или ben® Premium Interior Latex Primer W624.

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.